| ICS | 59.060.10 |
| --- | --- |
| CCS | W40 |

T/ZZB XXXXX—XXXX

防护面料 防静电炭化无熔滴面料

Protective fabric Anti-static carbonization drip-free fabric

征求意见稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

团体标准

`

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

4  基本要求	2

5  技术要求	2

6  试验方法	4

7  检验规则	4

8  标志、包装、运输与贮存	5

9  质量承诺	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由浙江省品牌建设联合会提出并归口管理。

本文件由湖州市标准化研究院牵头组织制定。

本文件主要起草单位：浙江蓝天海纺织服饰科技有限公司。

本文件参与起草单位：浙江蓝天制衣有限公司、浙江蓝天鹤舞控股有限公司、东华大学、江苏省纺织研究所股份有限公司（排名不分先后）。

本文件主要起草人：陈明青、张港、吉鹏、邹新强、王硕、周建平、何卫星、沈柏明、应东波、王跃庆、陈聪聪、史甜甜、黄胜英、陈兆祥、钱赟娟、胡泽燕、徐谦。

本文件评审专家组长：

本文件由湖州市标准化研究院负责解释。

防护面料 防静电炭化无熔滴面料

范围

本文件规定了防静电炭化无熔滴面料的术语和定义、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量承诺。

本文件适用于石油、化工、工矿、交通、通信等领域所穿用的防静电炭化无熔滴防护服装的面料。

本文件不适用于抗电源电压、等电位、无尘洁净行业所穿用的防静电炭化无熔滴防护服装的面料。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 411—2017 棉印染布

GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)（GB/T 2912.1—2009，ISO 14184—1:1998,MOD）

GB/T 3917.3  纺织品 织物撕破性能 第3部分：梯形试样撕破强力的测定 （GB/T 3917.3—2009，ISO 9073-4:1997,MOD）

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度（GB/T 3920—2008，ISO 105-X12:2001,MOD）

GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度（GB/T 3921—2008，ISO 105-C10:2006,MOD）

GB/T 3923.1  纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）

GB/T 4802.1  纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分：圆轨迹法

GB/T 5324—2009  精梳涤棉混纺本色纱线

GB/T 5326—2009  精梳涤棉混纺印染布

GB/T 5453  纺织品  织物透气性的测定

GB/T 5455  纺织品  燃烧性能 垂直方向 损毁长度、阴燃和续燃时间的测定

GB/T 5713  纺织品 色牢度实验 耐水色牢度（GB/T 5713—2013，ISO 105-E01:2013,MOD）

GB/T 7573  纺织品  水萃取液pH值的测定(GB/T 7573—2009，ISO 3071:2005,MOD）

GB/T 8427—2019  纺织品  色牢度实验 耐人造光色牢度：氙弧（ISO 105-B02:2014,Textile—Tests for color fastness—Part B02:Color fastness to artificial light:Xenon arc fading lamp test,MOD）

GB/T 8629—2017 纺织品 实验用家庭洗涤和干燥程序(GB/T 8629—2017 ，ISO 6330:2012,MOD）

GB/T 8630  纺织品  洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB 12014—2019  防护服装  防静电服

GB/T 12704.1  纺织品  织物透湿性实验方法  第1部分：吸湿法

GB/T 17596  纺织品  织物燃烧实验前的商业洗涤程序

GB/T 18318.1 纺织品 弯曲性能的测定 第1部分：斜面法(GB/T 18318.1—2009 ，ISO 9073.7:1995,MOD）

GB/T 18885—2020  生态纺织品技术要求

GB 19601 染料产品中23种有害芳香胺的限量及测定

GB 20814 染料产品中重金属元素的限量及测定

FZ/T 10005—2018 棉及化纤纯纺、混纺印染布检验规则

术语和定义

GB 12014、GB/T 5455与 GB/T 21655.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 防静电炭化无熔滴面料 Anti-static carbonization drip-free fabric

以功能性纱线为主要原材料的同时具有防静电、炭化无熔滴功能的织物。

基本要求

设计研发

具有对纤维材料、纺纱、织造、染化料、炭化无熔滴、防静电性能等设计优化能力。

原材料

功能性纱线的质量应符合GB/T 5324—2009一等品及以上要求。

染化料应符合GB 19601与GB 20814要求。

工艺装备

采用智能测配色系统进行印染配方和色光控制，长车连续印染。

配备高速整经机、自动穿筘机、无梭织机等设备。

检验检测

配备纺织静电电阻测试仪、织物阻燃性能测试仪（垂直法）、纺织品甲醛测定仪、电子织物强力机、全自动缩水率试验机、洗衣机、耐摩擦色牢度仪、ph值酸度计、织物透气性能测试仪、日晒气候试验机。

具备点对点电阻、燃烧特征、甲醛、断裂强力、撕破强力、缩水率、干摩擦色牢度、湿摩擦色牢度、pH值、透气率、耐光色牢度等项目的检测能力。

技术要求

外观质量

面料外观质量按照GB/T 5326—2009一等品及以上要求。

防静电性能

防静电性能应符合表1要求。

防静电性能

| 指标 | 要求 | 洗涤次数 |
| --- | --- | --- |
| 点对点电阻/Ω | 1.0×105～5.0×1010 | 100次 |

炭化无熔滴性能

炭化无熔滴性应符合表2要求。

炭化无熔滴性能

| 指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 燃烧特征 | 熔融 | 不允许 |
|  | 滴落 | 不允许 |
|  | 外观 | 炭化 |

理化指标

面料的理化性能应符合表4要求。

理化指标

| 指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 透湿量[g/(㎡·24h)] | ＜200g/㎡ | ≥8000 |
|  | ≥200g/㎡ | ≥6000 |
| 蒸发速率（g/h） | ＜200g/㎡ | ≥0.20 |
|  | ≥200g/㎡ | - |
| 透气率/(mm/s) | ＜200g/㎡ | ≥70 |
|  | ≥200g/㎡ | ≥50 |
|  | 涂层面料 | ≥10 |
| 甲醛含量/(mg/kg) | ≤75 |
| pH值 | 4—8.5 |
| 异味 | 无 |
| 断裂强力/N | ≥400 |
| 撕破强力/N | ≥18 |
| 水洗尺寸变化率/% | +2.5～—2.5 |
| 耐洗色牢度/级 | 变色≥4/沾色≥3—4 |
| 耐干摩擦色牢度/级 | 沾色≥4 |
| 耐光色牢度/级 | 变色≥4 |
| 耐汗渍色牢度/级 | 变色≥3—4/沾色≥3—4 |

试验方法

按GB/T 5326—2009中5.3规定的方法测试外观质量。

按 GB 12014—2019 附录 C 洗涤方法洗涤后再按附录A点对点电阻测试方法测试面料防静电性能。

按GB/T 17596洗涤后再按GB/T 5455 规定的方法测试织物炭化无熔滴性能。

按GB/T 12704.1规定的方法测试织物的透湿量。

按GB/T 21655.1—2008 规定的方法测试织物蒸发速率。

按GB/T 5453 规定的方法测试织物透气率。

按GB/T 2912.1规定的方法测试甲醛含量。

按GB/T 7573规定的方法测试pH值。

按GB18401规定的方法测试异味。

按GB/T 3923.1规定的方法分别测试织物的断裂强力。

按GB/T 3917.3 规定的方法测试织物撕破强力。

按GB/T 8628和GB/T 8630规定，采用GB/T 8629-2017洗涤程序4 N,干燥程序A规定的方法测试织物水洗尺寸变化率。

按GB/T 3921—2008规定的A(1)方法测试耐洗色牢度。

按GB/T 3920规定的方法测试耐干摩擦色牢度。

按GB/T 8427—2019规定的方法3测试织物耐光色牢度。

按GB/T 3922规定的方法测试耐汗渍色牢度。

检验规则

组批

按出厂同一品种、同一规格、同一色别的产品作为检验批。

检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。

检验项目

| 检验项目 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- |
| 外观质量 | √ | √ |
| 点对点电阻 | √ | √ |
| 燃烧特征 | √ | √ |
| 透湿量 |  | √ |
| 蒸发速率 |  | √ |
| 透气率 | √ | √ |
| 甲醛含量 | √ | √ |
| pH值 | √ | √ |
| 异味 | √ | √ |
| 断裂强力 | √ | √ |
| 撕破强力 | √ | √ |
| 水洗尺寸变化率 | √ | √ |
| 耐洗色牢度 |  | √ |
| 耐干摩擦色牢度 | √ | √ |
| 耐光色牢度 | √ | √ |
| 耐汗渍色牢度 |  | √ |

出厂检验

检验项目

出厂检验项目按表4规定。

抽样规则

出厂检验按照FZ/T 10005—2018的规定进行抽样。

判定规则

出厂检验要求的所有项目检测合格，判定为出厂检验合格。

型式检验

有下列情况之一时需进行型式检验：

新产品鉴定或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

当材料、工艺、结构设计发生变化时；

产品停产超过6个月后恢复生产时；

周期检验，每年至少一次；

出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

国家有关主管部门提出型式检验要求时。

样本由企业出厂检验合格的产品中随机抽取，样品数量以满足全部测试项目要求为原则。

型式检验项目按表4规定。

型式检验要求的所有项目检测合格，判定为型式检验合格。

标志、包装、运输与贮存

标志

防静电炭化无熔滴面料每个包装上，应包含下列内容：

- 产品规格（按合同或协议要求，例如：功能、幅宽、纱支、密度、颜色、数量）；

生产企业名称和地址、生产日期、批号。

包装

防静电炭化无熔滴面料按匹包装成卷装，拼件成卷的最小段不能小于 18 m。

防静电炭化无熔滴面料包装应保证在储运中产品的包装不破损，产品不受潮、不沾污。

运输

产品运输过程时，应防潮、防破损、防污染。

贮存

产品应在仓库内整齐堆放。库房应干燥、通风、避免阳光直晒、环境清洁,无其他腐蚀性物质，要求离地面20 cm以上，防止鼠咬、虫蛀、霉变。

质量承诺

制造商在产品销售后，提供及时售后服务，对客户的投诉需在8 h内给予响应，遇重大问题，制造商上门协助调查原因。

在正常运输、贮存和使用的情况下，产品自出厂之日起2 年内出现防静电与无熔滴性能的质量问题，免费退换货。